FIȘĂ TEHNICĂ:

Tocătură din Biomasă Lemnoasă – Clasa B

Standard de referință: EN ISO 17225-2:2021 | Utilizare: Industrială / Comercială

1. Descrierea produsului

Tocătura de lemn de Clasa B este destinat utilizării în instalații de ardere de putere medie și mare, echipate cu sisteme automate de curățare a cenușii. Această clasă permite ca materie primă, lemn cu coajă și reziduuri industriale netratată chimic.

2. Specificații Tehnice (Parametri de Calitate)

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare Garantată (Clasa B) |
| --- | --- | --- |
| Diametru (D) | mm | 6 ± 1 sau 8 ± 1 |
| Lungime (L) | mm | 3,15 ≤ L ≤ 40 |
| Umiditate (M) | % | ≤ 10 |
| Conținut de Cenușă (A) | % din masă | ≤ 2,0 |
| Durabilitate Mecanică (DU) | % din masă | ≥ 97,5 |
| Putere Calorifică Netă (Q) | MJ/kg (kWh/kg) | ≥ 16,5 (≥ 4,6) |
| Densitate aparentă (BD) | kg/m³ | ≥ 600 |
| Procent de particule fine (<3.15mm) | % din masă | ≤ 1,0 |
| Temperatura de topire a cenușii (DT) | °C | ≥ 1100 (recomandat) |

3. Compoziție Chimică

| Element | Unitate de măsură | Limită maximă |
| --- | --- | --- |
| Azot (N) | % din masă | ≤ 1,0 |
| Sulf (S) | % din masă | ≤ 0,05 |
| Clor (Cl) | % din masă | ≤ 0,03 |
| Aditivi naturali | % din masă | ≤ 2 (amidon, făină, etc.) |

4. Originea Materiei Prime

- Lemn provenit din exploatări forestiere (trunchiuri, resturi de coroană, coajă).

- Subproduse și reziduuri industriale de la fabricile de prelucrare a lemnului.

- Important: Este strict interzisă utilizarea lemnului tratat chimic, vopsit, lăcuit sau care conține adezivi sintetici (ex: resturi de PAL sau mobilier vechi).

5. Recomandări de utilizare și depozitare

- Echipamente: Se recomandă utilizarea exclusiv în cazane industriale sau comerciale care prevăd în manualul tehnic utilizarea clasei B.

- Mentenanță: Din cauza conținutului de cenușă de până la 2%, este necesară verificarea și curățarea mai frecventă a arzătorului față de utilizarea clasei A1.

- Depozitare: A se păstra în spații închise, ferite de umiditate și radiații solare directe pentru a preveni degradarea durabilității mecanice.